| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

BETONFIX DM

ST3 –503

Описание:

Betonfix DM –увеличиваясь в объеме, создает давление на стены. Betonfix не выделяет вредных веществ.

Использование:

Betonfix DM применяется для разрушений, где невозможно использование взрывчатых веществ, сильных вибраций и шумов. Может использоваться в следующих случаях:

- рытье канав, траншей, рвов;

- удаление огромных валунов, камней, горных пород (гранит, порфир, трахит, песчаник, известняк, доломит, гнейс, мрамор, бетон);

- разрушение каменных кусков, плит из армированного бетона (соблюдая требуемые меры предосторожности);

- разрушение кирпичной кладки и огнеупорного кирпича;

Нанесение:

Betonfix DM –порошок, который нужно смешивать с чистой водой (1,5 л. на каждые 5 кг.). Температура нанесения + 5ºС – +20ºС. При низких температурах рекомендуется использовать горячую воду, при температуре свыше +20ºС –холодную. Помешивайте до получения однородной массы; затем влейте массу в заранее (за 5 –10 минут) приготовленные отверстия. Отверстия нужно покрывать водонепроницаемыми материалами только во время дождя. Если обрабатываемая поверхность из высоковпитываемого материала, отверстия следует увлажнить перед нанесением Betonfix DM. Тем не менее, в них не должно быть воды. Расстояние между отверстиями может быть разной, в зависимости от их диаметра (в общем 32 –50 см.) и породы обрабатываемой поверхности. Например, камень и бетон:

ø 32: от центра до центра 40 см;

- ø 35: от центра до центра 50 см.;

- ø 40: от центра до центра 60 см.;

- ø 45: от центра до центра 70 см.;

- ø 50: от центра до центра 80 см.

Напряжение при растяжении некоторых пород:

– гранит 150 кг/см²

– порфир 190 кг/см²

– трахит 95 кг/см²

– песчаник 75 кг/см²

– известняк 120 кг/см²

– доломит 100 кг/см²

– гнейс 180 кг/см²

– мрамор 140 кг/см²

– бетон 30 кг/см²

Упаковка:

Металлическая банка, 5 кг.

Расход:

Предполагаемое расход Betonfix DM зависит от диаметра отверстия:

| ø | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг/м | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,0 |

Хранение:

Храните Betonfix DM в герметично закрытой таре в сухом месте, подальше от влаги. При таких условиях срок хранения 18 месяцев.

Меры предосторожности:

Не приближайте лицо к отверстиям в течение первых 2 –3х часов после нанесения Betonfix DM. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.