| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

BETONFIX KIMIFER

ST3 –403

Описание:

Betonfix KIMIFER –однокомпонентный гидравлический раствор, не вызывают коррозию на железных конструкциях. Разработан для защиты от коррозии, возникновения ржавчины. Betonfix KIMIFER не токсичный, не содержит хром. Высокая адгезия к бетону и железу; высоко щелочной, имеет свойство отталкивать не только воду, но и вредные атмосферные газы.

Использование:

Betonfix KIMIFER разработан как антикоррозийная защита железных укрепляющих реек, стержней в течение укрепления, восстановления железобетонных конструкций.

| Характеристика | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошок |
| цвет | оранжево-желтый |
| удельный вес UNI 9446 | 1,2 ± 0,1 гр./см³ |
| pH смеси | 12 ± 0,5 |
| минимальная температура нанесения | + 5ºС |
| огнеопасность |  |
| упаковка |  |

Упаковка:

Металлическая тара, 5 кг.

Расход:

Приблизительно 140 гр/ml на каждое отверстие диаметром 1 мм. и с общей толщиной в 2 мм.

Приблизительно 400 гр/м² .................

Хранение:

Нельзя хранить во влажном, сыром помещении. В сухом помещении, в закрытой, герметичной упаковке срок хранения 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Нельзя снова смешивать материал с водой, если начался процесс затвердевания. Не добавляйте цемент, добавки или другие растворы Betonfix. Проверьте цельность упаковки перед использованием. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. Не наносите, если на поверхность падают прямые солнечные лучи. Температура нанесения + 5ºС – + 35ºС. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.