| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

BETONFIX MC

ST2 –403

Описание:

Betonfix MC – укрепленный волокном порошок, который, при смешивании с водой и промытым песком подходящего гранулометрического размера, создает растворы и тиксотропные цементные материалы с высокой адгезией, водонепроницаемыми свойствами. Полипропиленовое волокно улучшает стойкость к деформациям, стойкость к ударам, увеличивает тиксотропность раствора. Специальные добавки совершенствуют раствор, облегчая его нанесение. При добавлении в смесь извести, материал подходит для некоторых других видов работ.

Использование:

Betonfix MC, при смешивании с песком и водой, подходит для штукатурных работ, приобретает высокие физические и химические качества, создавая сульфатостойкую штукатурку с высокой стойкостью к химическому воздействию.

Нанесение:

Питьевая вода и промытые наполнители добавить в Betonfix MC и мешать на протяжении 4 –5 минут. Количество добавляемых наполнителей зависит от применения смеси (см. таблицу ниже). Нужно внимательно следить за количеством добавляемой воды: слишком много воды снизит результативность материала. Не перемешивайте материал более 5 минут. Поверхность должна быть идеально чистой. Хорошо намочите, пропитайте обрабатываемую поверхность, затем высушите и убедитесь, что перед нанесением на поверхности нет остатков воды.

Смешайте одинаковое количество Betonfix MC, промытого песка (гранулометрического размера 3 мм.), питьевой воды и нанесите с помощью распылителя или щетки.

| Применение | наполнитель | Дозировка |
| --- | --- | --- |
| слой, толщиной до 4см | промытый песок, 0 –5мм | 400 –500 кг. на м³ |
| слой, толщиной до 8см | промытый песок,0 –10мм | 400 –500 кг. На м³ |
| слой штукатурки, толщиной 3см | песок, размером 0 –3 мм | 350 –450 кг. на м³ |
| слой штукатурки большой толщины | промытый песок, 0 –6мм | 350 –450 кг. на м³ |

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошок |
| цвет | серый |
| классификация опасности 1999/45/СЕ 67/548/СЕЕ | может вызвать раздражение |
| минимальная температура нанесения | + 5ºС |
| pH смеси | 12 ± 0,5 |

| Свойства затвердевшего материала | Среднее значение |
| --- | --- |
| cопротивление давлению UNI EN 196 –1 (*) | 1 gg. > 4,1 MPa 7 gg. > 16 MPa 28 gg. > 19 MPa |

(*) –отношение связывающего материала и наполнителя 1 : 2

Упаковка:

Полиэтиленовый пакет, 20 кг.

Паллета 1,200 кг

Расход:

1 –3 кг/м² на adhesive scaffolding для plastering and blocks.

350 –500 кг/м³ для plastering and blocks.

Хранение:

Нельзя хранить во влажном, сыром помещении. В сухом помещении, в закрытой, герметичной упаковке срок хранения 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Не наносите материал при температуре ниже + 5ºС. Количество воды должно быть минимальным. Проверьте цельность упаковки перед использованием. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. На наносите на распадающиеся поверхности. Для хорошего затвердевания следуйте всем инструкциям при смешивании и нанесении. Первые 48 часов смачивайте водой или накрывайте пластиковыми листами/пластинами места обработки материалом для защиты от высоких температур и ветра. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.