| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

BETONFIX PL

ST3 –403

Описание:

Betonfix PL –готовый к использованию гидравлический, очень жидкий раствор с высокой сульфатостойкостью и механической прочностью. Не содержит хлоридов и других веществ, которые могут повредить металл.

Использование:

Betonfix PL разработан для укрепления столбов, опор, балок с высокой сульфатостойкостью и стойкостью к химическому воздействию.

Нанесение:

Betonfix PL готов к использованию после добавления 5,5 –6,5 л. питьевой воды на каждые 20 кг. Может смешиваться и наноситься обычными инструментами. Наносите при температуре не ниже + 2ºС

| Характеристика | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошок |
| цвет | серый |
| удельный вес UNI 9446 | 1,0 ± 0,1 гр./см³ |
| классификация опасности 1999/45/СЕ 67/548/СЕЕ | может вызвать раздражение |
| максимальный размер наполнителя UNI EN 1015 –1 | 200 микрон |
| объем свежего раствора UNI EN 1015 –6 | 2100 ± 50 кг/м³ |
| консистенция смеси UNI 7044/72 | 60 –80 см. |
| duration смеси UNI 1015 –9 | 60 ± 20 минут |
| период затвердевания UNI EN 196 –3 | начало: 100 ± 30 минут конец: 300 ± 30 минут |
| минимальная температура нанесения | + 2ºС |
| pH смеси | 12 ± 0,5 |
| выделяемые вещества (водоотделение и т. п.) UNI 8998 |  |

| Свойства затвердевшего материала | Среднее значение |
| --- | --- |
| cопротивление давлению UNI EN 12190 | 1 gg. > 38 MPa 7 gg. > 61 MPa 28 gg. > 71 MPa |
| стойкость при деформациях UNI EN 12190 | 1 gg. > 5 MPa 7 gg. > 5,6 MPa 28 gg. > 7 MPa |
| модуль упругости UNI 6556 | 23980 ± 1000 MPa |

Упаковка:

Полиэтиленовый пакет, 20 кг.

Палета 1,200 кг

Расход:

1,5 кг на каждый заполняемый литр

Хранение:

Нельзя хранить во влажном, сыром помещении. В сухом помещении, в закрытой, герметичной упаковке срок хранения 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Не добавляйте другие вещества (цемент, известь, мел). Проверьте цельность упаковки перед использованием. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. Нельзя снова смешивать материал с водой, если начался процесс затвердевания. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.