| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

BETONFIX RS

ST3 –403

Описание:

Betonfix RS –выравнивающий раствор, который состоит из гидравлического связывающего материала, отобранных наполнителей и химических добавок, придающих материалу водонепроницаемость и хорошую адгезию. Betonfix RS может наноситься толщиной до 5 мм. как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхности. Материал однородный, очень легко наносится, так как максимальный гранулометрический размер наполнителей 0,5 мм. Betonfix RS противостоит сильным заморозкам и оттепелям.

Использование:

- восстановление, защита бетонных конструкций, которые прежде обрабатывались безусадочными растворами Betonfix;

- восстановление пористых цементных конструкций;

- восстановление  и произведение штукатурных работ с использованием Limepor Termofix;

- реконструкция, восстановление старых фасадов;

- гидроизоляция бетонных бассейнов, резервуаров, баков, цистерн и др.;

Нанесение:

Betonfix RS должен наноситься на чистую поверхность, освобожденную от пыли, жира и каких-либо других веществ, которые могут снизить адгезию. Betonfix RS готов к использованию после добавления 5 –6 л. питьевой воды на каждые 25 кг. Количество добавляемой воды зависит от консистенции требуемой смеси. Тщательно перемешивайте миксером (200 –300 оборотов в минуту) до получения однородной смеси. Хорошо намочите обрабатываемую поверхность, затем высушите и убедитесь, что перед нанесением на поверхности нет остатков воды. Betonfix RS наносится шпателем, с максимальной толщиной одного слоя 3 мм. Не наносите материал во время дождя, сильного ветра и на поверхности, на которые падают прямые солнечные лучи. При сглаживании термически изолированных панелей Betonfix RS нужно использовать вместе с сеткой из стекловолокна (минимального гранулометрического размера от 160 гр/м²).

| Характеристика | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошок |
| цвет | серый, белый |
| удельный вес UNI 9446 | 1,22 ± 0,1 гр./см³ |
| классификация опасности 1999/45/СЕ 67/548/СЕЕ | может вызвать раздражение |
| максимальный размер наполнителя UNI EN 1015 –1 | 0,5 мм. |
| объем свежего раствора UNI EN 1015 –6 | 1680 ± 50 кг/м³ |
| консистенция смеси UNI 7044/72 | 50 –70% |
| минимальная температура нанесения | + 5ºС |
| pH смеси | 12 ± 0,5 |
| выделяемые вещества (водоотделение и т. п.) UNI 8998 |  |

| Свойства затвердевшего материала | Среднее значение |
| --- | --- |
| cопротивление давлению UNI EN 12190 | 1 gg. > 2,9 MPa 7 gg. > 13 MPa 28 gg. > 22 MPa |
| стойкость при деформациях UNI EN 12190 | 1 gg. > 1,3 MPa 7 gg. > 4 MPa 28 gg. > 6 MPa |
| сцепление UNI EN 1542 | 0,85 N/мм² |
| модуль упругости UNI 6556 | 18000 ± 1000 MPa |

Упаковка:

Полиэтиленовый пакет, 25 кг.

Паллета 1,500 кг.

Расход:

1,4 кг/м² на каждый мм. толщины

Хранение:

Нельзя хранить во влажном, сыром помещении. В сухом помещении, в закрытой, герметичной упаковке срок хранения 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Проверьте цельность упаковки перед использованием материала. Нельзя снова смешивать материал с водой, если начался процесс затвердевания. Для хорошего затвердевания следуйте всем инструкциям при смешивании и нанесении материала. Не наносите материал при температуре ниже + 5ºС. Все используемые инструменты следует очистить во избежании затвердевания на них оставшегося материала. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.