| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMITECH 350

ST4 –503

Описание

Kimitech 350 –сетка из стекловолокна с антищелочным покрытием.

Использование

- вместе с раствором Betonfix RS используется для заключительного выравнивания теплового изоляционного материала в системах защищенной изоляции;

- укрепление Betonfix и Limepor растворов при выравнивании штукатурки;

- укрепление Betonfix и Limepor растворов при выравнивании штукатурки на основе Limepor TERMOFIX;

- гидроизоляция бассейнов, поддонов, баков, резервуаров, цистерн.

Нанесение

Для произведения различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов. Для гидроизоляции бассейнов, поддонов, баков, резервуаров, цистерн подготовьте обрабатываемую поверхность, включая обработку просадки и температурных швов. Нанесите с помощью шпателя слой осмотического раствора Betonfix 300, смешанного с Kimitech ELASTOFIX; растяните лист сетки Kimitech 350, погружая ее в раствор. Другие листы сетки Kimitech 350 должны быть наложены, по крайней мере, в 10-ти сантиметровый нахлест. После затвердевания нанесите второй слой осмотического раствора для полной пропитки сетки.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| типичное предельное удлинение | основа сетки: 5 ± 1% |
|  | уток сетки: 5 ± 1% |
| число нитей на дециметр | основа сетки: 44 ± 1 |
|  | уток сетки: 20 ± 1 |
| цвет | белый |
| вес | 155 гр\м² ± 5% |
| предел прочности при растяжении | основа сетки: 2100 N/50 mm |
|  | уток сетки: 2300 N/50 mm |

Упаковка

Рулоны:

Ширина 100 см.

Длинна   50 см.

Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.