| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMITECH 500

ST3 –503

Описание

Kimitech 500 –сетка из стекловолокна с антищелочным покрытием и

Использование

- вместе с раствором Betonfix RS используется для заключительного выравнивания теплового изоляционного материала;

- укрепление Betonfix и Limepor растворов при выравнивании обычной штукатурки и штукатурки на основе Limepor TERMOFIX.

Нанесение

Для произведения различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| типичное предельное удлинение | основа сетки: 5 ± 1% |
|  | уток сетки: 5 ± 1% |
| число нитей на дециметр | основа сетки: 24 ± 1 |
|  | уток сетки: 10,5 ± 1 |
| цвет | белый |
| вес | 222 гр\м² ± 5% |
| предел прочности при растяжении | основа сетки: 3000 N/50 mm |
|  | уток сетки: 3000 N/50 mm |

Упаковка

Рулоны:

Ширина 100 см.

Длинна   50 см.

Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.