| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

Kimitech ACR

ST3-503

Описание

Kimitech ACR –однокомпонентная смола с высокой проникающей способностью, укрепляет пористые или рыхлые поверхности. Кроме того, в случае с высокой впитываемостью фундамента\ основы или в случае нанесения в летнее время, продукт имеет защиту, которая понижает быстрое высыхание на протяжении укладки последующих слоев, основанных на известковых и цементных клеящих материалов для черепицы, гарантирующие оптимальную гидратацию и хорошую адгезию. Kimitech ACR не содержит растворителей, не токсичен, не является вредным при использовании в плохо проветриваемых помещениях.

Использование

Kimitech ACR используется для впитываемости штукатурки на фасадах, частично обработанных осушительными известковыми растворами Limepor. Kimitech ACR используется как предварительная очистка перед укладкой керамической плитки и перед лакировкой акриловыми красками или винилом в случае:

- Рыхлых и порошкообразных поверхностей;

- Фундаментов\ основ с высокой впитываемостью;

- Работы при высоких температурах

Нанесение

Обрабатываемые поверхности должны быть хорошо очищены, без жира и отшелушивающихся материалов. Опоры должны выдержать по меньшей мере 28-дневную естественную сушку,  влажность строительных растворов не должна быть выше 10%.  Kimitech ACR –уже готовая смесь, наносится щеткой, валиком или распылителем в один слой. Спустя 30 минут (при +20ºС) можно наносить последующие слои. Не используйте материал при температуре ниже +2ºС или на освещенных солнцем поверхностях.

| Характеристики | среднее значение |
| --- | --- |
| консистенция | Жидкость |
| цвет | Белый |
| Плотность UNI EN ISO 2811-1 | 1,03 –1,06 гр\см³ |
| pH UNI 8311 | 7 –8 |
| Содержание твердых веществ UNI 8309 | 12 –14% |
| вязкость по Брукфильду | 1 –10 mPa.s |
| (300 r.p.m и 25ºC) UNI 8490-3 |  |
| классификация опасности | Отсутствует |
| 1999\45\СЕ и 67\548\СЕЕ |  |
| минимальная температура для нанесения | +2ºС |

Упаковка

Пластиковая тара по 5 кг

Пластиковая тара по 25 кг

Расход

100 –300гр\м², в зависимости от пористости опоры

Хранение

Kimitech ACR не выдерживает низких температур. Храните материал при температуре не ниже  +5ºС. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения Kimitech ACR составляет 24 месяца

Меры предосторожности

Низкая температура (ниже  +10ºС) задерживает пленкообразование продукта; необходимо выдержать некоторое время после нанесения Kimitech ACR и последующими действиями (минимум 2 часа).  Оборудование, используемое для приготовления и нанесения  Kimitech ACR, должно быть очищено водой. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.