| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMITECH CB 1200

ST2 –503

Описание

Kimitech CB 1200 – однонаправленное, укрепляющее, углеродное волокно с удельным весом 1200 гр/м². Используется для высокопрочного укрепления конструкций из железобетона, стали, дерева, камня. Правильно уложенное волокно (волокно однонаправленное) идеально покрывает поврежденные участки конструкций, является идеальным для укрепления каменных конструкций.

Использование

- укрепление балок и перекладин;

- укрепление столбов, стоек, колонн;

- укрепление каменных конструкций;

- укрепление сводов;

- укрепление деревянных конструкций, построек.

Преимущества

- высокая механическая прочность;

- высокая удобообрабатываемость и эластичность;

- уменьшенная толщина и вес;

- быстро и просто укладывается даже при «аварийном ремонте»;

- подбор требуемых размеров при укреплении;

- хорошая реверсивность;

- оптимальное сопротивление блуждающему току, растворителям, кислотам;

- хорошо очищенный материал можно смешивать со стружкой, штукатуркой, лаком или с противопожарными веществами (в этом случае проконсультируйтесь с Техническим отделом).

Нанесение

Для произведения различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов. Железобетонные поверхности должны иметь предел прочности при растяжении выше 1,5 МРа. На подготовленную поверхность распространите эпоксидный связывающий материал Kimitech EP-TX при условии нанесения соответствующего праймера/грунтовки (проконсультируйтесь с Техническим отделом).  Растяните волокно и с помощью подходящего металлического валика слегка надавливайте на него для качественной адгезии волокна и для предотвращения возникновения пузырьков воздуха. Нанесите с помощью щетки эпоксидный материал Kimitech EP –IN.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| общий вес | 1200 ± 10 гр/м² |
| плотность | 1,8 ± 0,1 гр/см³ |
| направление волокон | основа: 96%% |
|  | уток: 4% |
| толщина | 0,640 мм |
| ширина | 100 мм (10см) |
| цвет | черный |
| напряжение при растяжении | 4510 МРа |
| сопротивление | 2890 N/мм |
| модуль упругости при растяжении | 230 GPa |
| растяжение | 1,9 ± 0,1% |

Упаковка

Рулоны:

Длинна –50 м

Ширина – 20-50 см

Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.