| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

Kimitech EPOSAN

ST3-503

Описание

Kimitech EPOSAN –однокомпонентный укрепляющий материал, для обработки поверхностей с плесенью из-за конденсата, подготавливает их к последующей обработке Kimitech K20 смолой.

Применение

Kimitech EPOSAN готов к использованию, наносится на обрабатываемую поверхность с помощью щетки. Спустя по меньшей мере 3 часа после обработки поверхности  Kimitech EPOSAN, нанесите 3 слоя Kimitech K20.

| характеристики | среднее значение |
| --- | --- |
| Консистенция | Жидкость |
| цвет | Белый |
| плотность UNI EN ISO 2811-1 | 1,02 –1,06 гр\см³ |
| pH UNI 8311 | 7 –8 |
| Содержание твердых веществ UNI 8309 | 10 –11% |
| вязкость по Брукфильду |  |
| (300 r.p.m и 25ºC) | 1 –10 mPa.s |
| UNI 8490-3 |  |
| классификация опасности | Отсутствует |
| 1999\45\СЕ и 67\548\СЕЕ |  |
| минимальная температура | +2ºС |
| нанесения |  |

Расход

0,1 кг\м² на один слой

Упаковка

Пластиковая тара на 1 кг

Пластиковая тара на 5 кг

Хранение

Не противостоит морозу. Храните продукт в защищенном и сухом месте при температуре не ниже  5ºС, в герметичных упаковках. При таких условиях срок хранения 24 месяца.

Меры предосторожности

Проветривайте помещения во время нанесения материала и спустя 24 часа после окончания работы. Обработка поверхности закончена только тогда, когда, кроме укладки Kimitech EPOSAN, следует сплошная укладка Kimitech K20 в 3 слоя. При работе с материалом используйте перчатки, защитные крема и очки во избежание контакта с глазами и кожей. В случае попадания в глаза, обильно промойте водой и проконсультируйтесь с врачом. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.