| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMITECH F3

ST3 –503

Описание

Kimitech F3 –химический, двухкомпонентный, тиксотропный материал на основе полиэфирной смолы. Имеет быстрое и очень плотное схватывание на любом конструктивном элементе (на любой части здания).

Использование

- крепление в бетон опорной арматуры;

- фиксирование болтов, штифтов, стержней, винтов, шурупов в твердые\монолитные и  полые материалы (облегченные блоки, плитка, камень, бетон);

- установка оконных рам, балюстрад, парапетов

Нанесение

Kimitech F3 должен наноситься на сухую, чистую, без пыли, ржавчины, жира и масел поверхность при температуре от +5°С до +35°С. Для лучшего фиксирования\закрепления обрабатываемая поверхность должна быть твердой и крепкой. Перед использованием снимет колпачок с гильзы\патрона, затем поместите гильзу\картридж в специальный пистолет. Выдавливайте материал из носика до получения однородного темного цвета (достаточно несколько см. выдавливаемого материала), затем продолжайте действие. При нанесении в полые пространства всегда начинайте работу снизу и затем устанавливайте деталь, которую нужно закрепить\зафиксировать.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| консистенция | Тиксотропная вязкая жидкость |
| Цвет | Серый |
| запах | Типичный |
| плотность UNI EN ISO 2811-1 | 1,67 ± 0,05 гр/см³ |
|  | >10 Мра |
| Прочность при сжатии | >78 Мра |
| Прочность при изгибе | >21 Мра |
| Модуль упругости | 4600 Мра |
| Время затвердевания (5°С\20°С\30°С) | 25\7\4 минут |
| Время укладки (5°С\20°С\30°С) | 6\3\1 час |

Упаковка

380 мл. картриджи\гильзы в

Хранение

Храните в сухом, прохладном месте. Защищайте от высоких температур и солнечных лучей. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения 9 месяцев.

| Фиксирование\крепление на CLS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент прочности |  |  |  |
|  | М8х100 | М12х260 | М20х260 |
| диаметр отверстия (мм) | 10 | 14 | 26 |
| глубина (мм) | 85 | 100 | 185 |
| толщина \\\ (мм) | 5 | 15 | 48 |
| крутящий момент затяжки (Nm) | 15 | 50 | 120 |
| напряжение при растяжении (kN) | 3,3 | 6 | 18 |
| рекомендованный \\\\\ (kN) | 3,5 | 7,5 | 18 |
| Фиксирование\крепление на твердые материалы |  |
|  | М8х100 | М10х115 | М12х130 |
| диаметр отверстия (мм) | 10 | 12 | 14 |
| глубина (мм) | 85 | 90 | 100 |
| толщина \\\ (мм) | 5 | 10 | 15 |
| крутящий момент затяжки (Nm) | 7 | 15 | 25 |
| напряжение при растяжении (kN) | 2 | 2,6 | 2,8 |
| рекомендованный \\\\\ (kN) | 3 | 3,4 | 3,9 |
| Фиксирование\крепление на просверленную плитку + |  |
|  | М8х100 | М10х115 | М12х130 |
| диаметр отверстия (мм) | 16 | 16 | 16 |
| глубина (мм) | 85 | 85 | 85 |
| толщина \\\ (мм) | 10 | 20 | 30 |
| крутящий момент затяжки (Nm) | 5 | 7,5 | 10 |
| напряжение при растяжении (kN) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| рекомендованный \\\\\ (kN) | 2 | 2 | 2,5 |

| Материал | брусок (мм) | болт (мм) | ø отверстия (мм) | глубина (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пустотелый кирпич | 6 | 16х85 | 16 | 90 |
|  | 8 | 16х85 | 16 | 90 |
|  | 10 | 16х85 | 16 | 90 |
|  | 12 | 16х85 | 16 | 90 |
| облегченные блоки | 6 | 16х130 | 16 | 135 |
|  | 8 | 16х130 | 16 | 135 |
|  | 10 | 16х130 | 16 | 135 |
|  | 12 | 16х130 | 16 | 135 |
| камень, | 8 |  | 16 | 90 |
| полнотелый кирпич, | 10 |  | 16 | 90 |
| бетон | 12 |  | 16 | 90 |

| брусок (мм) | ø отверстия (мм) | глубина (мм) | (kN) | Расход (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 80 | 23,7 | 90 |
| 10 | 12 | 90 | 25,7 | 56 |
| 12 | 14 | 110 | 43,3 | 34 |
| 16 | 18 | 125 | 53,7 | 18 |
| 20 | 22 | 150 | 58,3 | 10 |

*количество отверстий, заполненных на 2\3 380 мл. гильзой\картриджем

Меры предосторожности

Очень сильное надавливание на пистолет не увеличивает скорость выхода материала, а может только вызвать просачивание материала с задней части гильзы\картриджа.