| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

Kimitech HLA

ST1-503

Описание

Kimitech HLA –двухкомпонентная выравнивающая эпоксидная смола,  выполняет сплошное, водонепроницаемое, гигиеническое перекрытие, нелиняющее, стирающееся перекрытие с максимальным качеством адгезии к основанию, с высокой износостойкостью и коррозионно-стойкостью. Продукт поставляется двумя дозированными компонентами, из которых компонент «А» завышенного размера, что позволяет легко смешиваться. Kimitech HLA может быть использован как эпоксидный лак или может быть смешан с Kimifill, наносится шпателем для слоев высокой толщины с очень высокой механической стойкостью.

Использование

Kimitech HLA используется для выполнения сплошных покрытий для фармацевтической и пищевой промышленности, для больниц, лабораторий, прачечных, столовых и т. д.

Нанесение

Обрабатываемые поверхности должны быть отрихтованы (поверностно обработаны для снижения коррозии) или отфрезерофаны, чтобы сделать их твердыми, очистить от жира, старого лака, битума и других отслаивающихся материалов. Влейте компонент "В" (затвердитель) в компонент "А" (cмола), тщательно помешайте миксером (200-300 оборотов в минуту) до получения однородной массы; избегайте попадания воздуха; добавьте примерно 100% веса Kimifill 01-03 и нанесите первый выравнивающий слой с помощью шпателя. После затвердевания, смешайте Kimitech HLA примерно с 50% Kimifill 01-03 и нанесите зубчатым шпателем. Чтобы выполнить смоляные настилы\покрытия пола на существующих фундаментах без стойкости к испарениям, сделайте первый выравнивающий слой  Kimitech К40 и Kimitech К9

Упаковка

6-ти киллограмовые металлические контейнеры (А+В)

Расход Kimitech HLA

Kimitech HLA (А+В): 1,7 кг\м² на каждый миллиметр толщины

Смешанный с 100% Kimifill 01-03: 1,1 кг\ м²  на каждый миллиметр толщины

Смешанный с 50% Kimifill 01-03: 1,3 кг\ м²  на каждый миллиметр толщины

Хранение

Срок годности –24 месяца, если хранить в герметичной упаковке, в сухом помещении.

Меры предосторожности

При нанесении на керамические поверхности проконсультируйтесь с техническим отделом. Оборудование, используемое для приготовления и нанесения  Kimitech HLA, должно быть очищено Solvente Epox. При работе с материалом используйте перчатки, защитные крема и очки во избежание контакта с глазами и кожей. В случае попадания в глаза, обильно промойте водой и проконсультируйтесь с врачом. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.

| характеристики | среднее значение | среднее значение | среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | часть А | часть В | Kimifill 01-03 |
| консистенция | жидкость | жидкость | порошок |
| цвет | цветной | желтый | песочный |
| плотность UNI EN | 1,99±0,05 | 1,06±0,05 |  |
| ISO 2811-1 | гр\см³ | гр\см³ |  |
| Содержание твердых веществ UNI 8309 | 100% | 100% | 100% |
| вязкость по Брукфильду | 4500 –4700 | 200 –600 |  |
| UNI 8490-3 (mPa.s) | (5 r.p.m. a 20ºC) | (20 r.p.m. a 25ºC) |  |

| Инструкция по применению часть А + часть В |
| --- |
| соотношение компонентов смеси | часть А : часть В = 5:1 |
| плотность смеси UNI EN | 1,75 ± 0,05 гр\см³ |
| ISO 2811-1 |  |
| температура применения | +5ºС – +30ºС |
| время действия | 1 час |
| прочность при изгибе | 1 день: >34 МРа |
| ASTM D 790 | 7 дней: >44 МРа |
|  | 15 дней: >46 МРа |
| прочность при сжатии | 1 день: >55 МРа |
| ASTM D 695 --02а | 7 дней: >75 МРа |
|  | 15 дней: >76 МРа |
| адгезия к CLS (UNI EN 1542) | >2,5 N\мм² |
| прочность на растяжение | >8 МРа |
| инструкция по применению частьА+частьВ+Kimifill01-03 |
| (50% в весе) |
| соотношение компонентов смеси | частьА+частьВ+частьС = 5:1:2,5 |
| плотность смеси UNI EN |  |
| ISO 2811-1 | 1,87 ± 0,05 гр\см³ |
| температура применения | +5ºС – +30ºС |
| время действия | 1 час 30 минут |
| прочность при изгибе | 1 день: >34 МРа |
| ASTM D 790 | 7 дней: >44 МРа |
|  | 15 дней: >46 МРа |
| прочность при сжатии | 1 день: >55 МРа |
| ASTM D 695 --02а | 7 дней: >75 Мра |
|  | 15 дней: >76 МРа |
| адгезия к CLS (UNI EN 1542) | >2,5 N\мм² |
| прочность на растяжение | >8 МРа |

| инструкция по применению изделия частьА+частьВ+Kimifill01-03 |
| --- |
| (100% в весе) |
| соотношение компонентов смеси | частьА+частьВ+частьС = 5:1:5 |
| плотность смеси UNI EN |  |
| ISO 2811-1 | 1,97 ± 0,05 гр\см³ |
| температура применения | +5ºС – +30ºС |
| время действия | 1 час 30 минут |
| прочность при изгибе | 1 день: >34 МРа |
| ASTM D 790 | 7 дней: >45 МРа |
|  | 15 дней: >46 МРа |
| прочность при сжатии | 1 день: >60 МРа |
| ASTM D 695 --02а | 7 дней: >77 Мра |
|  | 15 дней: >86 МРа |
| адгезия к CLS (UNI EN 1542) | >2,5 N\мм² |
| прочность на растяжение | >8 МРа |

Химическая прочность

| Продукт | концентрация | стойкость | стойкость на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | недлительное время |
| соляная кислота | 10% | O |  |
| карбонат натрия | 10% | O |  |
| уксусная кислота | 10% | O |  |
| серная кислота | 10% |  | O |
| ксилол |  |  | O |
|  |  |  | O |
| молочная кислота |  |  | O |
| ацетон |  |  | O |
| бензин |  | O |  |