| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

Kimitech K40

ST3-503

Описание

Kimitech K40 –двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителей, водонепроницаема при давлении выше и ниже атмосферного, с высокой стойкостью к химическим явлениям. Kimitech K40 имеет высокую адгезию к вертикальным и горизонтальным бетонным поверхностям. Материал может наноситься в замкнутом пространстве (бассейны, сточные трубы, каналы) и на производствах; не содержит растворителей, может наноситься в пищевой промышленности. Можно разбавлять водой, наносить на мокрые, влажные поверхности. После затвердевания превращается в монолитную бетонную, противоокислительную, гидроизоляционную, не токсичную защитную облицовку, пригодную к постоянному контакту с пищевыми продуктами. У материала самая оптимальная адгезия к строительным материалам (к бетону, камню, дереву, терракоту (обожженной глине).

Использование

- Не токсичная облицовка резервуаров\баков и водоемов для пищевых продуктов

- Покрытие стен в пищевой промышленности (энология (вина), молочная промышленность, заводы, производящие холодное мясо и салями, скотобойни, др.), в рабочих зонах, лабораториях, столовых, кухнях.

- Настилы на фундаменты для безприпятственного испарения повышающейся влажности\сырости;

- Гидроизоляция керамической плитки в винных погребах, заводах, производящих холодное мясо и салями, скотобойнях, кухнях и столовых;

- Защитная лакировка бетонных работ (например, каналы, трубы, канализационные трубы, туннели, защита очистных сооружений)

Нанесение

Для приготовления продукта влейте компонент «А» в компонент «В», тщательно размешайте с помощью миксера с небольшим количеством оборотов (200 –300 оборотов в минуту) до получения однородной массы; полученную смесь нужно разбавить ~1,5 чистой воды и наносить по меньшей  мере в два слоя с помощью щетки, валика или распылителя. Kimitech K40 должен наноситься на твердые, очищенные, без жира поверхности, без старого лака, битума, ржавчины и других отделяющихся частиц. При нанесении на железо и керамику проконсультируйтесь с техническим отделом.  Нанесите последний слой Kimicover 301 для яркости цвета, более высокой стойкости к химическим явлениям.

Нетоксичные покрытия бассейнов и резервуаров\цистерн

Обрабатываемые Kimitech K40 опоры должны быть предварительно выровнены Betonfix 300. Kimitech K40 наносится как минимум в два слоя с помощью щетки, валика или распылителя.

Нетоксичные покрытия стен на заводах

Поверхность должна быть твердой, без масла, жира, старых лаковых покрытий и других материалов. Возможное выравнивание должно быть произведено Betonfix RS или Betonfix R30. Kimitech K40 наносится как минимум в два слоя с помощью щетки, валика или распылителя.

Противоокислительная обработка пространств между керамической плитки

Убедитесь, что плитка не впитывающая. Влейте компонент «А» в компонент «В», тщательно перемешайте миксером с небольшим количеством оборотов (200 –300 в минуту) до получения однородной массы; разбавьте ~2-мя литрами чистой воды и добавьте 20 кг. Kimifill К9. Нанесите смесь резиновым шпателем; удалите излишнее количество материала и произведите очистку влажной губкой. Ширина пространства должна быть больше 5мм. Температурные швы могут быть заготовлены и уплотнены герметиком Technoseal 88.

Выравнивание настила

В случае выполнения настила на существующих бетонных фундаментах без устойчивости к испарениям, необходимо произвести выравнивание Kimitech K40 или Kimifill К9. Очистите обрабатываемую поверхность от масел, жиров, старых лаковых покрытий. Влейте компонент «А» в компонент «В», тщательно перемешайте миксером с небольшим количеством оборотов (200 –300 в минуту) до получения однородной массы; разбавьте ~1,5 литрами чистой воды, нанесите грунтовочный слой щеткой или валиком. При выравнивании смешайте компонент «А» с компонентом «В», добавьте 20 кг Kimifill К9 и ~2 литра чистой воды; тщательно помешивайте до получения однородной массы и нанесите на свежий грунтовочный слой металлическим шпателем.

Защитная лакировка бетонных сооружений

Произведите пескоструйную очистку поверхности, освободите от масла, жира, старых лаковых покрытий, отслаивающихся материалов и других материалов, которые могут повредить хорошему закреплению последующих слоев; нанесите грунтовочный слой Kimicover FIX. Влейте компонент «А» в компонент «В», тщательно перемешайте миксером с небольшим количеством оборотов (200 –300 в минуту) до получения однородной массы; разбавьте ~1,5 литрами чистой воды. Смесь наносится щеткой, валиком или распылителем в 2 слоя.

Упаковка

Металлические контейнеры –7,5 кг (А+В)

Расход

Возобновление литья\отливки: 0,3 –1,5 кг\м² (в зависимости от пористости опоры).

Защитная лакировка: 0,2 кг на каждый слой.

Выравнивание с Kimifill К9: 0,6 кг\м²

Хранение

При хранении в герметичной упаковке, в сухом защищенном месте срок хранения 24 месяца.

Меры предосторожности

Избегайте нанесения материала при температуре ниже +5°С. Не наносите на мокрые, влажные поверхности. Оборудование, используемое для приготовления и нанесения  Kimitech K40, должно быть очищено водой. При работе с материалом используйте перчатки, защитные крема и очки во избежание контакта с глазами и кожей. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.

| Характеристики | Ср. значение | Ср. значение |  | Ср. значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| материала | (часть А) | (часть В) |  | (Kimifill К9 ) |
| консистенция | жидкость | паста |  | порошок |
| цвет | соломенно-желтый | цветной |  | серый |
| плотность UNI EN | 1,14 ± 0,05 гр\см³ | 1,65 ± 0,05 гр\см³ |  |  |
| ISO 2811-1 |  |  |  |  |
| вязкость по Брукфильду | (20 r.p.m. 25ºC) | (0,2 r.p.m. 25ºC) |  |  |
| UNI 8490-3 | 800 –1000 mPa.s | 800 –1000 mPa.s |  |  |
| Классификация опасности 1999\45\CE, | раздражитель\опасен | раздражитель |  | раздражитель |
| 67\548\СЕЕ | для окруж. среды |  |  |  |
| Содержание твердых веществ UNI 8309 | 100% | 65 –67% |  | 100% |
| Инструкция по применению части А + часть В |  |  |  |  |
| соотношение компонентов смеси |  |  | часть А : часть В = 1 : 4 |  |
| консистенция смеси |  |  | жидкая паста |  |
| плотность смеси |  |  |  |  |
| UNI EN ISO 2811-1 |  |  | 1,56 ± 0,05 гр\см³ |  |
| вязкость смеси по Брукфильду |  |  |  |  |
| (300 r.p.m. 25ºC) UNI 8490-3 |  |  | 100 –120 mPa.s |  |
| время действия |  |  | 1 час |  |
| полное затвердевание |  |  | 7 дней |  |
| минимальная температура применения |  |  | +5°С |  |

| инструкция по применению части А + часть В + Kimifill К9 |  |
| --- | --- |
| соотношение компонентов смеси | частьА+частьВ+Kimifill К9=1,5:6:20 и 2 л.воды |
| консистенция смеси | жидкость |
| плотность смеси UNI EN |  |
| ISO 2811-1 | 2,10 ± 0,05 гр\см³ |
| время действия | 1 час и 30 минут |
| время затвердевания | 2 –4 часа |
| полный период затвердевания | 7 дней |
| прочность при сжатии | 1 день: >4,90 МРа |
| ASTM D 695 –02а | 7 дней: >52 Мра |
| прочность при изгибе | 1 день: >0,95 Мра |
| ASTM D 790 | 7 дней: >8,50 МРа |
| адгезия к CLS (UNI EN 1542) | >2,5 N\мм |