| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

Kimitech Primer

Описание

Kimitech PRIMER –двухкомпонентная эпоксидная смола с низкой вязкостью, является идеальной для укрепления пор или крошащихся, рыхлых поверхностей.

Использование

Материал используется как основа на железобетонные, деревянные, стальные поверхности перед нанесением клеящих материалов и эпоксидных полимеррастворов линии Kimitech.

Нанесение

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально сухими, без пыли, жира, старых лаковых покрытий и отслаивающихся материалов. Влейте компонент «В» (затвердитель) в компонент «А» (смола) и тщательно помешивайте миксером с небольшим количеством оборотов (200 –300 в минуту) до получения однородной массы. Kimitech PRIMER наносится щеткой или валиком в один или более слоев; материал полностью должен проникать вовнутрь поверхности.

| характеристика материала | среднее значение | среднее значение |
| --- | --- | --- |
|  | (часть А) | (частьВ) |
| консистенция | жидкость | жидкость |
| цвет | прозрачно-желтый | прозрачно-желтый |
| плотность UNI EN | 1,06 –1,09 гр\см³ | 1,03 –1,08 гр\см³ |
| ISO 2811-1 |  |  |
| вязкость по Брукфильду | 20 –50 mPa.s | 30 –60 mPa.s |
| 300 r.p.m. и 25ºC) UNI 8490-3 |  |  |
| Классификация опасности | раздражитель\опасен для | разъедающее вещество |
| 1999\45\CE и 67\548\СЕЕ | окружающей среды |  |

| инструкция по применению (А+В) |
| --- |
| соотношение компонентов смеси | часть А : части В = 2 : 1 |
| консистенция смеси | жидкость |
| цвет смеси | прозрачно-желтый |
| плотность смеси | 1,07 –1,11 гр\см³ |
| UNI EN ISO 2811-1 |  |
| вязкость смеси по Брукфильду | 10 –40 mPa.s |
| (300 r.p.m. 25ºC) UNI 8490-3 |  |
| время действия | 2 часа 30 минут |
| время схватывания тонкой пленки | 4 часа |
| ASTM D 1640 |  |
| вермя схватывания | 3 часа 30 минут |
| Температура нанесения | +10°С – +30°С |
| полное затвердевание | 7 дней |

Упаковка

Металлические контейнеры 6 кг (А+В)

Металлические контейнеры 18 кг (А+В)

Расход

100 –500 гр\м² на каждый слой,  в зависимости от пористости опоры

Хранение

В сухом месте и в герметичных упаковках срок хранения 24 месяца

Меры предосторожности

Не наносите материал во время дождя. Оборудование, используемое для приготовления и нанесения  Kimitech PRIMER, должно быть очищено Solvente Epox. При работе с продуктом используйте перчатки, защитные крема и очки во избежание контакта с глазами и кожей. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.