| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMITECH S 100

ST2 –503

Описание

Kimitech S 100 –укрепляющая сетка из стекловолокна с удельным весом 300 гр/м².

Использование

- используется вместе со смолами линии Kimicover для произведения гидроизоляции;

- вместе со смолой Kimitech EP-IN используется для произведения противоокислительных покрытий.

Нанесение

Для произведения различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| общий вес | 300 ± 10 гр/м² |
| плотность | 2,6 ± 0,1 гр/см³ |
| цвет | Белый |
| напряжение при растяжении | 2900 MPa |
| модуль упругости | 71 GPa |
| растяжение | 4,5 ± 1% |

Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.