| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMITECH VR 300

ST4 –503

Описание

Kimitech VR 300 –двустороннее, укрепляющее стекловолокно с удельным весом 320 гр/м². Используется для укрепления конструкций из железобетона, дерева, камня, кирпича и др.

Использование

- укрепление столбов, стоек, колонн;

- укрепление каменных конструкций;

- укрепление сводов;

- укрепление деревянных конструкций, построек.

Преимущества

- высокая удобообрабатываемость и эластичность;

- уменьшенная толщина и вес;

- быстро и просто укладывается даже при «аварийном ремонте»;

- подбор требуемых размеров при укреплении;

- хорошая реверсивность;

- оптимальное сопротивление блуждающему току, растворителям, кислотам;

- хорошо очищенный материал можно смешивать со стружкой, штукатуркой, лаком или с противопожарными веществами (в этом случае проконсультируйтесь с Техническим отделом).

Нанесение

Для произведения различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов. На подготовленную поверхность распространите эпоксидный связывающий материал Kimitech EP-TX или раствор Kimitech TX 311 при условии нанесения соответствующего праймера/грунтовки (проконсультируйтесь с Техническим отделом).  Растяните волокно и с помощью подходящего металлического валика слегка надавливайте на него для качественной адгезии волокна и для предотвращения возникновения пузырьков воздуха. Нанесите с помощью щетки эпоксидный материал Kimitech EP –IN. При укладке слоев Kimitech VR 300 внахлестку проконсультируйтесь с Техническим отделом.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| общий вес | 320 ± 10 гр/м² |
| плотность | 2,6 ± 0,1 гр/см³ |
| направление волокон | основа: 92% |
|  | уток: 8% |
| толщина волокна (только основа) | 0,114 мм |
| ширина | 200 –500 мм (20 –50 см) |
| цвет | белый |
| напряжение при растяжении | 2900 МРа |
| сопротивление | 330 N/мм |
| модуль упругости при растяжении | 71 GPa |
| растяжение | 4,5 ± 0,5% |

Упаковка

Рулоны:

Длинна –100 м

Ширина – 20 –50 см

Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.