| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

LIMEPOR 100

ST6 –503

Описание

Limepor 100 –тампонажный раствор, содержащий гидравлическую известь и карбонизированный заполнитель. Материал специально разработан для восстановления и сохранения стен, кирпичных/каменных поверхностей путем техники цементации. Limepor 100 получен путем нагревания мергеля и природного известняка с карбонизированным заполнителем и  беспримесным пуццоланом с высоким содержанием химически активного, пепловидного кварца. Характерная черта смеси –низкое содержание растворимых в воде солей, что делает смесь физически и химически совместимой с первоначальными материалами исторических зданий, сооружений, чьи механические свойства максимально воспроизведены в Limepor 100. Limepor 100 проникает в мелкие трещины, полости и впадины с помощью использования специальной форсунки, шприца, впрыскивателя.

Преимущества

- прекрасная результативность и низкое соотношение вода-связывающий материал;

- механические свойства схожи с механическими свойствами каменной или кирпичной кладки, создавая однородные, изотропные эксплуатационные характеристики сооружения;

- низкое содержание растворимых в воде солей;

- максимальная воздухопроницаемость;

- прекрасный уровень просачивания, пропитки; благодаря этому легко заполняет даже мелкие трещины или полостей, впадин;

- не возникает распада, расслоения смеси;

- меньший износ инструментов и оборудования, используемых для приготовления и нанесения материала;

- увеличение, модернизация статических и динамических свойств здания;

- уменьшенная гидравлическая усадочная деформация

Использование

Восстановление, укрепление и сохранение поверхностей стен  посредством впрыскиваний низкого давления.

Нанесение

Добавьте приблизительно 30% питьевой воды (5,5 –6,5 кг.) на 20 кг. Limepor 100. Для лучшей результативности сначала смешайте небольшое количество смеси с ¾ требуемой воды, затем добавьте оставшееся количество Limepor 100. Перемешивая, добавьте оставшееся количество воды до получения требуемой консистенции. Для приготовления смеси не используйте никаких других добавок, кроме питьевой воды. Раствор Limepor IZ8 проникает в трещины, полости, впадины посредством электронасоса или ручного насоса низкого давления и  форсунки, шприца, впрыскивателя, помещенного внутрь просверленного отверстия. Заполняйте отверстия, начиная с самой нижней. Не добавляйте воду, если уже начался процесс затвердевания. В случае обработки стен с фресками, вместо Limepor 100 используйте материал Limepor IZ 8 и проконсультируйтесь с Техническим отделом.

Упаковка

Бумажный мешок, 15 кг., паллета 900 кг.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошкообразный раствор |
| цвет | От светло-серого до светло-коричневого оттенка |
| pH в водной дисперсии | 11,5 –12,5 |
| температура нанесения | +2°С – +35°С |
| гранулометрия согласно UNI EN 1015-1 | 100% меньше 0,09 мм. 90% меньше 0,06 мм. |
| плотность пластичного раствора согласно UNI EN 1015-6 | 1,930 ± 50 кг/м³ |
| время обрабатываемости пластичного раствора согласно UNI EN 1015-9 | 195 ± 30 минут |
| растекаемость раствора (способом заполнения трещин, полостей впадин с помощью цилиндрических контейнеров) согласно UNI 8997 | 70 –80 см |
| прочность при сжатии согласно UNI EN 1015-11 | 7 дней >14 МРа 28 дней >18 МРа |
| прочность при изгибе согласно UNI EN 1015-11 | 7 дней >2 МРа 28 дней >4 МРа |

Хранение

Материал может быть испорчен влагой и сыростью. Срок годности материала при хранении в защищенном, сухом помещении –12 месяцев.

Расход

1,5 кг. материала на 1 л. объема для заполнения.

Всасываемость на кирпичной поверхности на м³: 80 –190 кг, в зависимости от размеров впадин, трещин.

Меры предосторожности

Убедитесь, что упаковка полностью герметична. Не используйте, если материал в упаковке имеет комкообразную форму. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.