| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

LIMEPOR IZ4

ST3 –503

Описание

Тампонажный раствор, содержащий мелкозернистый карбонизированный заполнитель и пуццолан гидравлическую известь; образован беспримесной гашеной известью с высокоэффективным пуццолановым метакаолином.  Смесь была специально разработана для склеивания и укрепления фресок, штукатурки путем техники цементации. Всё сырье, содержащееся в смеси, низкой температуры нагрева. При приготовлении смеси воду можно заменять смолой Kimitech B2. Высококачественная гашеная известь и метакаолин создают не выцветающий раствор с очень низким содержанием растворимых в воде солей.

Преимущества

- легкий, с уменьшенным удельным весом материал гарантирует качественное заполнение, укрепление и сохранение полостей, выбоин фресок и штукатурки;

- очень низкое содержание растворимых в воде солей;

- прекрасная результативность и низкое соотношение вода-связывающий материал;

- содержит компоненты с низкой температурой нагрева. Не загрязняет окружающую среду благодаря очень низкому содержанию углекислого газа, выделяемого в воздух во время работы с материалом;

- не содержит вяжущих, цементирующих компонентов (алит (трехкальцевый силикат) С3S и ларнит ß-С2S);

- прекрасная воздухопроницаемость;

- оптимальный уровень просачивания, пропитки; благодаря этому легко заполняет даже мелкие трещины или полостей, впадин;

- не возникает распада, расслоения смеси;

- химическая совместимость со всем сырьем, используемом в исторических, древних зданиях;

- увеличение, модернизация статических и динамических свойств здания;

- готовый к использованию, простой в применении раствор.

Использование

Склеивание и укрепление фресок, штукатурки.

Нанесение

Добавьте приблизительно 37% воды (1,8 –1,9 л.=0,42 галлона) на 5 кг. Limepor IZ 4. Для лучшей результативности сначала смешайте небольшое количество воды и смеси, затем добавьте оставшееся количество Limepor IZ 4.  Перемешивая, добавьте оставшееся количество воды до получения требуемой консистенции. Оставьте раствор приблизительно на 10 минут, затем наносите с помощью специального шприца.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошкообразный раствор |
| цвет | белый |
| pH в водной дисперсии | 11,5 –12,5 |
| гранулометрия согласно UNI EN 1015-1 | 100% меньше 0,10 мм. 40% меньше 0,01 мм. |
| плотность пластичного раствора согласно UNI EN 1015-6 | 1,790 ± 50 кг/м³ |
| время обрабатываемости пластичного раствора согласно UNI EN 1015-9 | 240 ± 30 минут |
| растекаемость раствора (способом заполнения трещин, полостей впадин с помощью цилиндрических контейнеров) согласно UNI 8979 | 65 –75 см |
| прочность при сжатии согласно UNI EN 1015-11 | 7 дней >3 МРа 28 дней >5 МРа |
| прочность при изгибе согласно UNI EN 1015-11 | 7 дней >1 МРа 28 дней >1,2 МРа |
| растворимые в воде соли | < 0,07% |

Расход

1,3 кг. материала на 1 л. объема для заполнения

Упаковка

Металлический контейнер, 5 кг.

Хранение

Материал может быть испорчен влагой и сыростью. Срок годности материала при хранении в защищенном, сухом помещении –12 месяцев.

Меры предосторожности

Убедитесь, что упаковка полностью герметична. Не используйте, если материал в упаковке имеет комкообразную форму. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.