| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

LIMEPOR MACRO

ST2 –503

Описание:

Limepor MACRO – готовый к использованию крупнопористый известковый раствор; вместе с Limepor RZ является частью восстановительной системы для стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания: Limepor RZ работает как грунтовка/праймер, который затем покрывается Limepor MACRO средней плотностью 1,400 кг/м³. Limepor MACRO содержит пуццолан гидравлическую известь и отобранные  кремнистые пенозаполнители максимального гранулометрического размера 3 мм. Пуццолан гидравлическая известь добывается путем нагревания мергеля и природного известняка до чистого, беспримесного пуццолана с высоким содержанием пепеловидного реактивного кварца. У Limepor MACRO низкое содержание растворимых в воде солей. При реакции с водой, материал выделяет малорастворимые, стойкие гидратные вещества.

Использование:

Limepor MACRO вместе с Limepor RZ является частью восстановительной системы для стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания.

Нанесение:

При работе с наружными стенами, следует определить уровень влаги. ажно, чтобы обрабатываемая поверхность была без пыли, грязи, жира, старой краски, отшелушивающихся частиц, очищена (например, водой высокого напора). Добавьте приблизительно 23% питьевой воды (5,5-6 л.) на одну упаковку (25 кг.) Limepor RZ. В бетономешалке или с помощью ручного миксера с низким количеством оборотов аккуратно перемешивайте смесь (приблизительно 3-4 мин.) до получения однородной жидкой консистенции. С помощью штукатурной лопатки нанесите раствор гладким слоем (толщиной 5 мм.) на обрабатываемую поверхность. Спустя 4-5 дней (при 20 °С) на всю поверхность нанесите Limepor MACRO, минимальной толщиной в 2 см. На протяжении приблизительно 4-5 минут в бетономешалке или с помощью механического миксера тщательно перемешайте Limepor MACRO с 18% питьевой воды (4,5-5 л. на 25 кг.). Затем нанесите необходимое количество материала на обрабатываемую поверхность с помощью штукатурной лопатки или специальным штукатурным агрегатом. С помощью распылителя нанесите отделочный/финишный слой Limepor TECTORIA. При нанесении верхнего слоя краски (разрешается использовать только паропроницаемые краски), поверхность должна быть идеально сухой. Limepor RZ и Limepor MACRO можно наносить только на чистую, без пыли, отшелушивающихся частиц, старой краски, жиров или других инородных материалов, которые могут снизить результативность материалов.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошкообразный раствор |
| цвет | Бежевый –цвет лесного ореха |
| pH в водном растворе | 11,5 –12,5 |
| температура нанесения | +2°С – +35°С |
| гранулометрия согласно UNI EN 1015-1 | 100% меньше 3,00 мм. 72% меньше 1,20 мм. 30% меньше 0,09 мм. |
| Впитываемость воды в результате капиллярного воздействия согласно UNI 10859 | АС = 0,82 мг/см² s0,5 |
| Плотность Согласно UNI EN 1015-6 | 1,630 ± 50 кг/м³ |
| прочность при сжатии согласно UNI EN 1015-11 | 7 дней >2,5 МРа 28 дней >3,5 МРа |
| прочность при изгибе согласно UNI EN 1015-11 | 7 дней >0,8 МРа 28 дней >1,0 МРа |

Упаковка:

Бумажные мешки, 25 кг.

Паллета 1,500 кг.

Расход:

6-7 кг/м²

Хранение:

Материал может быть испорчен влагой и сыростью. Срок годности материала при хранении в защищенном, сухом помещении –12 месяцев.

Меры предосторожности:

Для правильного приготовления смеси используйте требуемую количество воды. Убедитесь, что упаковка полностью герметична. Не используйте, если материал в упаковке имеет комкообразную форму. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. Не наносите материал на ломкие, крошащиеся поверхности (в противном случае проконсультируйтесь  с Техническим отделом). При восстановлении стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания, Limepor RZ должен наноситься как грубый/шероховатый/неотделанный/первичный/черновой слой вместе с Tectoria DF или Limepor MACRO. Limepor RZ не может использоваться один (без Tectoria DF или Limepor MACRO) или как грубый/шероховатый/неотделанный/первичный/черновой слой под другие штукатурки, строительные растворы. При нанесении в плохо проветриваемых помещениях, во избежание высыхания материала и для устранения конденсации на поверхности, в установленных временных рамках (указанных в тех.описании), необходимо производить искусственную вентиляцию воздуха. Не работайте с материалом при температуре ниже +2°С или выше +35°С, во время дождя, ветра или тумана. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.