| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

LIMEPOR NHL

Описание:

Limepor NHL –природная гидравлическая известь сорта NHL 2 (СE, соответствует европейским стандартам). При смешивании Limepor NHL с промытым песком правильного гранулометрического размера и водой, получается строительный раствор, который может использоваться для заполнения трещин, разрушений, для штукатурных работ и расшивки швов кирпичных или каменных фасадов. Всё сырье, содержащееся в смеси, низкой температуры нагрева. Высококачественная природная известь создает не выцветающий раствор с очень низким содержанием растворимых в воде солей. Limepor NHL белого цвета со светлыми прослойками цвета лесного ореха, легко окрашивается в другие цвета. Limepor NHL имеет физически и химичски совместим со всеми материалами, используемыми в строительстве исторических зданий и сооружений. При реакции с водой, известь выделяет малорастворимые, стойкие гидратные вещества.

Использование:

Смешанный с песком правильного цвета и гранулометрического размера, Limepor NHL является идеальным для заполнения трещин, разрушений, для расшивки швов терракотовых, кирпичных фасадов или каменных открытых, незащищенных поверхностей.

Нанесение:

Limepor NHL нужно смешать с питьевой водой и промытыми инертными материалами (наполнителями) правильного гранулометрического размера и цвета (дозировка –от 500 до 600 кг/м³, в зависимости от области применения). Количество добавляемой воды должно быть строго ограниченным (в зависимости от наполнителей), так как слишком большое количество воды снижает результативность материала.  Рекомендуется при смешивании сначала влить ¾ требуемой воды, затем постепенно добавлять оставшуюся воду до получения требуемой однородной консистенции. Убедитесь, что обрабатываемая поверхность твердая, очищена высоконапорной струей воды. Хорошо намочите обрабатываемую поверхность, затем высушите и убедитесь что перед нанесением на поверхности нет остатков воды. Нанесите материал с помощью подходящих ручных или механических инструментов. Не добавляйте воду, если уже начался процесс затвердевания. Материал всегда должен наноситься на чистую поверхность, без пыли, жира, лака и каких-либо других инородных веществ, которые могут снизить качество адгезии отделочного слоя к основе.

| Свойства | Среднее значение |
| --- | --- |
| вид | порошкообразный раствор |
| сорт | NHL 2 |
| цвет | белый |
| pH в водной дисперсии | 11,5 –12,5 |
| температура нанесения | +2°С – +35°С |
| Рыхлая/сыпучая масса согласно UNI EN 459-2 | 0,55 гр/см³ |
| время схватывания согласно UNI EN 459-2 | Начало: >110 минут Конец: <420 минут |
| прочность при сжатии согласно UNI EN 459-2 | 28 дней >2,5 МРа |
| стойкость согласно UNI EN 459-2 | <13 мм |

Хранение:

Материал может быть испорчен влагой и сыростью. Срок годности материала при хранении в защищенном, сухом помещении –12 месяцев.

Меры предосторожности:

Для правильного приготовления смеси используйте требуемую количество воды. Убедитесь, что упаковка полностью герметична. Не используйте, если материал в упаковке имеет комкообразную форму. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. Не наносите материал на ломкие, крошащиеся поверхности (в противном случае проконсультируйтесь  с Техническим отделом). Не работайте с материалом при температуре ниже +2°С или выше +35°С, во время дождя, ветра или тумана. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.