| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

Kimitech K20

Описание

Kimitech K20 –синтетическая смола для улучшения и защиты поверхностей, на которых из-за влажности и испарений появляется плесень.

Применение

Поверхности с плесенью должны быть предварительно обработаны и укреплены Kimitech EPOSAN. Kimitech K20 должен быть разбавлен водой (~20% от веса), наносится щеткой, валиком или распылителем в 3 слоя. Продукт белого цвета, но легко  окрашивается. Важно не покрывать лаком, не красить слои обычными красками.

| характеристики | среднее значение |
| --- | --- |
| консистенция | жидкость |
| цвет | белый |
| плотность смеси | 1,57 –1,65 гр\см³ |
| UNI EN ISO 2811-1 |  |
| pH UNI 8311 | 7 –8 |
| Содержание твердых веществ UNI 8309 | 60 –63% |
| вязкость смеси по Брукфильду | 12900 ± 1000 mPa.s |
| (300 r.p.m. 25ºC) UNI 8490-3 |  |
| Классификация опасности | отсутствует |
| 1999\45\CE и 67\548\СЕЕ |  |

Упаковка

Металлические контейнеры на 10 кг

Металлические контейнеры на 25 кг

Расход

0,2000 кг\м² на каждый слой

Хранение

Не противостоит морозу. Храните материал в сухом и защищенном месте при температуре не ниже +5°С. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения 24 месяца.

Меры предосторожности

Проветривайте помещение во время нанесения и на протяжении 24 часов после окончания работы. Не используйте во время дождя, тумана и на мокрых от росы опорах. Оборудование, используемое для приготовления и нанесения  Kimitech K20, должно быть очищено водой. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.