| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

Kimitech K60

Описание

Kimitech K60 –однокомпонентная синтетическая смола высокого проникновения. Противостоит воде и щелочи.  Kimitech K60 глубоко проникает в поверхность. Может наноситься на мокрые, влажные поверхности.

Использование

Kimitech K60 используется для укрепления внутренних поверхностей (стены, полы, подвалы) из кирпича, натурального или искусственного камня, строительного гипса и дерева. Kimitech K60 должен наноситься в несколько слоев; материал должен проникать вовнутрь, а не оставаться на поверхности.

Упаковка

Пластиковая тара по 5 кг

Металлическая тара по 25 кг

Расход

0,050 –0,300 кг\м² на каждый слой в зависимости от пористости опоры

Хранение

Не противостоит морозу. Храните продукт при температуре не ниже +5°С. При таких условиях и в герметичных контейнерах срок хранения 24 месяца.

| характеристики | среднее значение |
| --- | --- |
| консистенция | жидкость |
| цвет | белый |
| плотность UNI EN ISO 2811-1 | 1,01 –1,05 гр\см³ |
| pH UNI 8311 | 7 –8 |
| Содержание твердых веществ UNI 8309 | 13 –15% |
| Классификация опасности 1999\45\CE и 67\548\СЕЕ | отсутствует |
| полное затвердевание | 7 дней при 20°C |

Меры предосторожности

Оборудование, используемое для приготовления и нанесения  Kimitech K60, должно быть очищено водой. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.