MARISEAL® 260

Полиуретановая гидроизоляционная мембрана жидкого нанесения.

| Описание продукции MARISEAL® 250 Эластичная, однокомпонентная, полиуретановая гидроизоляционная мембрана жидкого нанесения. Используется для долговечной защиты и гидроизоляции. | Преимущества Прост в использовании (наносится с помощью валика или методом безвоздушного распыления); При нанесении образует однородную, бесшовную, гидроизоляуионную мембрану; Сохраняют все механические свойства при температуре от -30ºС до +80ºС; Устойчив к низким температурам (до -30 ºС); Сопротивление паропроницанию; Не требует дополнительных крепежных приспособлений после нанесения; Простота обслуживания и ремонта; При эксплуатации допускается не значительное пешеходное перемещение по поверхности; Низкая цена. |
| --- | --- |
| Применение Гидроизоляция балконов и террас (наносится под плитку); Гидроизоляция влажных помещений (ванные комнаты, кухни, балконы: применяется под плиткой); Гидроизоляция фундаментов; Гидроизоляция крыш с перевернутой изоляцией. | Расход материала 1,4-2 кг/м² в два или три слоя. При применении материала MARISEAL® 260 мы рекомендуем армировать поверхность с помощью геотекстиля MARISEAL® Fabric. Расчёт был произведён по результатам нанесения материала с помощью валика на гладкую поверхность при оптимальных условиях. Такие факторы, как пористая структура, температура и способ нанесения могут изменять расход материала. |
| Цвет Материал MARISEAL® 250 представлен в белом, сером, красном, чёрном и зелёном цветах. |  |

Технические данные MARISEAL® 260

| Свойства | Результат | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Состав | Полиуретановый полимер с содержанием твердых частиц. |  |
| Устойчивость гидравлическому давлению | Не течет (1м водяного столба, 24 ч.) | DIN EN 1928 |
| Удлинение на разрыв | 800±80 % | DIN EN ISO 527 |
| Предел прочности на разрыв | 5±0,30 Н/мм² | DIN EN ISO 527 |
| Паропроницаемость | 52,5±9 г/м² в день | ISO 9932:91 |
| Адгезия к бетону | 2,0±0,2 Н/мм² | ASTM D 903 |
| Твёрдость по Шору | 65±5 | ASTM D 2240 |
| Температура при нанесении | 5ºС-35ºС | При условиях: 20ºС, 50% относительной влажности |
| Срок простоя | 6 - 8часов |  |
| Срок полного застывания | 7 дней |  |
| Химически свойства | Хорошая устойчивость к воздействию кислотных и щелочных растворов (10%), моющих средств, морской воде и жирам. |

Подготовка поверхности

Для лучшей адгезии необходима тщательная подготовка поверхности.

Поверхность должна быть очищена, высушена и проверена, очищена от каких-либо загрязнений, которые способствуют плохой адгезии.

Содержание влаги не должно превышать 5%. Новые бетонные конструкции следует сушить как минимум 28 дней. Необходимо очистить поверхность от старого покрытия, почв, жиров, масел, органических веществ и пыли с помощью шлифовального станка.  Не обязательно очищать поверхность от всех мельчайших частиц и пыли.

Внимание: Не использовать воду для очистки поверхности перед нанесением материала.

Ремонт трещин и швов:

Для долговременной гидроизоляции очень важно тщательное устранение образовавшихся трещин и стыков.

- Очистите бетонные трещины от пыли и других загрязнений. Нанесите праймер MARISEAL® 710 на обрабатываемый участок и дайте высохнуть в течение 2-3 часов. Заполните все подготовленные трещины герметиком MARIFLEX® PU 30. Затем равномерно нанесите слой материала MARISEAL® 260 на трещину, образовав полосу приблизительно 20 см шириной. Пока материал еще влажный накройте обработанный участок геотекстилем MARISEAL® Fabric. Ткань должна полностью пропитаться. Затем добавьте к средству     MARISEAL® Fabric средство MARISEAL® 260. Дать высохнуть в течение 12 часов.

- Очистите деформационные швы в бетоне, проверьте, нет ли в них грязи или загрязнений. Расширьте и углубите швы, если необходимо. Подготовленные стыки должны быть глубиной 10-15 мм. Соотношение глубины к ширине должно быть 2 к 1. Нанесите герметик MARIFLEX® PU 30 на дно шва. Затем равномерно нанесите слой материала MARISEAL® 260 на трещину, образовав полосу приблизительно 20 см шириной. Уложите геотекстиль MARISEAL® Fabric на влажное покрытие с помощью подходящего инструмента, прижмите в глубь шва, до тех пор, пока шов полностью не заполнится материалом изнутри. Затем пропитайте  геотекстиль достаточным количеством MARISEAL® 260, поместите полиэтиленовый шнур правильного размера внутрь шва и  вдавите глубоко внутрь геотекстиля. Заполните оставшееся пространство шва герметиком MARIFLEX® PU 30. Не накрывать. Оставить для высыхания на 12 часов.

Нанесение праймера

Для повышения стабильности повреждённых бетонных поверхностей используйте праймер MARISEAL® 710 или MARISEAL® AQUA-COAT. Нанесите слой разбавленного MARISEAL® 260, если гидроизолируемая бетонная поверхность стабильна. Разбавлять только с помощью MARISOLV 9000 (максимум 10%). Керамическую плитку и металлические поверхности вскрыть праймером  MARISEAL® AQUA-COAT.

Гидроизоляционная мембрана

Тщательно размешать перед использованием. Нанесите MARISEAL® 260 на поверхность, обработанную праймером и равномерно распределите с помощью валика, кисти или методом безвоздушного распыления.

Армируйте проблемные участки такие, как примыкания к стенам, дымовым и обычным трубам и водостоки с помощью геотекстиля MARISEAL® Fabric. Уложите на влажную поверхность MARISEAL® 260 подходящий по размеру отрезок геотекстиля MARISEAL® Fabric. Прижмите для того, что бы он пропитался, и вскройте достаточным количеством  MARISEAL® 260.

Через 12 часов, но не позднее, чем через 36 часов, нанесите второй слой MARISEAL® 260 с помощью валика, кисти или методом безвоздушного нанесения.

Рекомендация: армируйте всю обрабатываемую поверхность с помощью геотекстиля MARISEAL® Fabric. Укладывайте 5-10 см ленты геотекстиля внахлёст.

При нанесении MARISEAL® 260 без геотекстиля MARISEAL® Fabric, рекомендуется наносить MARISEAL® 250 в три слоя.

Внимание: не наносите MARISEAL® 260 толщиной более 0,6 мм на слой. Для наилучшего результата, температура при нанесении должна быть 5ºС-35ºС. Низкая температура замедляет процесс, а высокая ускоряет полимеризацию.

Поверхность, обработанная материалом MARISEAL® 260 до высыхания остаётся скользкой, следует оградить этот участок с помощью приспособлений.

Расфасовка

Средство MARISEAL® 260 предлагается в упаковках 25 кг, 15 кг, 6 кг и 1 кг металлических ведрах и 250 кг бочках.

Условия и срок хранения:

Хранить в сухом и прохладном помещении. Срок хранения 9 месяцев.

Следует беречь материал от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения: 5ºС-30ºС.

Материал следует хранить в упаковке производителя, не распечатывать, сохранять название продукции, все обозначения указанные на упаковке, а также все дополнительные материалы.

Меры безопасности

Средство MARISEAL® 260 содержит изоцианаты. Следует изучить дополнительные характеристики.