MARISEAL® 300

Полиуретановая гидроизоляционная мембрана жидкого нанесения.

| Описание продукции MARISEAL® 300 Малоэластичная, двухкомпонентная, полиуретановая, гидроизоляционная мембрана жидкого нанесения. Содержит растворитель. Используется для долговечной защиты и гидроизоляции. | Преимущества Сертифицирована по Европейским и Немецким стандартам для использования в контакте с питьевой водой; При нанесении образует однородную, безшовную, гидроизоляционную мембрану; Сохраняют все механические свойства при температуре от -40ºС до +100ºС; Остаётся эластичной при низких температурах; При эксплуатации допускается не значительное пешеходное перемещение по поверхности; Низкая цена. |
| --- | --- |
| Применение Гидроизоляция трубопроводов и резервуаров для хранения питьевой воды; Гидроизоляция влажных помещений (ванные комнаты, кухни, бассейны: применяется под плиткой). Используется для гидроизоляции слабовентилируемых помещениях с повышенной влажностью таких, как ванные комнаты, кухни (применяется под плиткой). Обеспечивает покрытие без запаха, не содержащее растворителя. | Расход материала 1,2-1,5 кг/м² в три слоя. Расчёт был произведён по результатам нанесения материала с помощью валика на гладкую поверхность при оптимальных условиях. Такие факторы, как пористая структура, температура и способ нанесения могут изменять расход материала. |
| Цвет Материал MARISEAL® 250 представлен в цвете "белая ночь" | Сертификация MARISEAL® 300 сертифицирована по Европейским и Немецким стандартам для использования в контакте с питьевой водой. Соответствует немецкому стандарту (Kunststoffe im Lebensmittelverkehr, par. 1.3.2.5.2), греческому стандарту (Codex Aliimentarius, articles. 21, 21a, 24, 26, 28), а также стандартам установленным Евросоюзом. Тестирован согласно стандартам ELOT EN 1484, prEN 12873-1, prEN 14395-1. |

Технические данные MARISEAL® 300

| Свойства | Результат | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Состав | Полиуретановая смола + отвердитель |  |
| Соотношение компонентов | А+В = 6:1 на вес |  |
| Устойчивость гидравлическому давлению | Не течет (1м водяного столба, 24 ч.) | DIN EN 1928 |
| Удлинение на разрыв | >100 % | ASTM В 412 |
| Адгезия к бетону | >2,0 Н/мм² | ASTM D 903 |
| Твёрдость по Шору | 70±5 | ASTM D 2240 |
| Содержание твёрдых частиц | 100% | Способом вычисления |
| Температура при нанесении | 5ºС-35ºС | При условиях: 20ºС, 50% относительной влажности |
| Жизнеспособность | 30 мин |  |
| Срок простоя | 6 - 8часов |  |
| Срок полного застывания | 7 дней |  |
| Химически свойства | Хорошая устойчивость к воздействию кислотных и щелочных растворов (10%), моющих средств, морской воде, жирам и смазочным материалам. |

Подготовка поверхности

Для лучшей адгезии необходима тщательная подготовка поверхности.

Поверхность должна быть очищена, высушена и проверена, очищена от каких-либо загрязнений, которые способствуют плохой адгезии.

Содержание влаги не должно превышать 5%. Новые бетонные конструкции следует сушить как минимум 28 дней. Необходимо очистить поверхность от старого покрытия, почв, жиров, масел, органических веществ и пыли с помощью шлифовального станка.  Не обязательно очищать поверхность от всех мельчайших частиц и пыли.

Внимание: Не использовать воду для очистки поверхности перед нанесением материала.

Ремонт трещин и швов:

Для долговременной гидроизоляции очень важно тщательное устранение образовавшихся трещин и стыков.

- Очистите бетонные трещины от пыли и других загрязнений. Нанесите праймер MARISEAL® 710 на обрабатываемый участок и дайте высохнуть в течение 2-3 часов. Заполните все подготовленные трещины герметиком MARIFLEX® PU 30. Затем равномерно нанесите слой материала MARISEAL® 300 на трещину, образовав полосу приблизительно 20 см шириной. Пока материал еще влажный накройте обработанный участок геотекстилем MARISEAL® Fabric. Ткань должна полностью пропитаться. Затем добавьте к средству     MARISEAL® Fabric средство MARISEAL® 300. Дать высохнуть в течение 12 часов.

- Очистите деформационные швы в бетоне, проверьте, нет ли в них грязи или загрязнений. Расширьте и углубите швы, если необходимо. Подготовленные стыки должны быть глубиной 10-15 мм. Соотношение глубины к ширине должно быть 2 к 1. Нанесите герметик MARIFLEX® PU 30 на дно шва. Затем равномерно нанесите слой материала MARISEAL® 300 на трещину, образовав полосу приблизительно 20 см шириной. Уложите геотекстиль MARISEAL® Fabric на влажное покрытие с помощью подходящего инструмента, прижмите в глубь шва, до тех пор, пока шов полностью не заполнится материалом изнутри. Затем пропитайте  геотекстиль достаточным количеством MARISEAL® 300, поместите полиэтиленовый шнур правильного размера внутрь шва и  вдавите глубоко внутрь геотекстиля. Заполните оставшееся пространство шва герметиком MARIFLEX® PU 30. Не накрывать. Оставить для высыхания на 12 часов.

Нанесение праймера

Нанесите праймер MARISEAL® 750 (минимум 250-300 г/м²) на такие поверхности, как. Оставить для высыхания на 12 часов.

Смешивание.

Тщательно размешать перед использованием компонент А материала MARISEAL® 300. Добавить в смесь компонент В согласно соотношению компонентов, указанному в таблице. Компоненты А и В смешивать миксером в течение 3-5 мин.

Компоненты следует смешивать очень тщательно, особенно на дне ведра, пока смесь не станет однородной.

Гидроизоляционная мембрана

Нанесите средство MARISEAL® 300, компоненты А и В, с помощью валика или кисти, на подготовленную, покрытую праймером поверхность.

Не оставляйте смесь в ведре на длительный срок, т.к. экзотермическая реакция уменьшает жизнеспособность материала.

Армируйте проблемные участки такие, как примыкания к стенам, дымовым и обычным трубам и водостоки с помощью геотекстиля MARISEAL® Fabric. Уложите на влажную поверхность MARISEAL® 300 подходящий по размеру отрезок геотекстиля MARISEAL® Fabric. Прижмите для того, что бы он пропитался, и вскройте достаточным количеством  MARISEAL® 300.

Через 12 часов, но не позднее, чем через 36 часов, нанесите второй слой MARISEAL® 300 с помощью валика или кисти.

Рекомендация: армируйте всю обрабатываемую поверхность с помощью геотекстиля MARISEAL® Fabric. Укладывайте 5-10 см ленты геотекстиля внахлёст.

Для наилучшего результата, температура при нанесении должна быть 5ºС-30ºС. Низкая температура замедляет процесс, а высокая ускоряет полимеризацию.

Расфасовка

Средство MARISEAL® 300 предлагается в упаковках 6+1 кг ведрах.

Условия и срок хранения:

Хранить в сухом и прохладном помещении. Срок хранения 9 месяцев.

Следует беречь материал от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения: 5ºС-30ºС.

Материал следует хранить в упаковке производителя, не распечатывать, сохранять название продукции, все обозначения указанные на упаковке, а также все дополнительные материалы.

Меры безопасности

Средство MARISEAL® 300 содержит изоцианаты. Следует изучить дополнительные характеристики